.

ICS 83.140.01

D 40

备案号：

中华人民共和国煤炭行业标准

MT

MT/T 962-201×

代替MT 962-2005

煤矿带式输送机滚筒用

包覆层

Pulley Lagging of Belt Conveyor in Coal Mine

（送审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

国家煤矿安全监察局  发 布

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替MT 962-2005《煤矿带式输送机滚筒用橡胶包覆层  技术条件》，与MT 962-2005相比，除编辑性修改外主要变化如下:

——修改了标准名称；

——增加了分类(见3)；

——修改了外观的要求(见4.1，2005年版的3.1)；

——修改了包覆层的物理机械性能(见4.2，2005年版的3.2)；

——增加了陶瓷片的性能要求（见4.3）；

——修改了包覆层与金属滚筒的剥离强度 (见4.4，2005年版的3.3)；

——增加了陶瓷与包覆层的粘合强度要求（见4.5）；

——增加了陶瓷片的性能试验方法（见5.7、5.8、5.9）；

——增加了陶瓷与包覆层的粘合强度的试验方法（见5.10）；

——修改了阻燃性能试验方法（见5.11，2005年版的4.7、4.8）；

——修改了导电性能试验方法（见5.12，2005年版的4.9）；

——修改了出厂检验和型式检验项目表（见表2，2005年版的表2）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国煤炭工业协会提出。

本标准由煤炭行业煤矿安全标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：上海煤科检测技术有限公司、中煤科工集团上海有限公司、安徽中意胶带有限责任公司、上海德耐赛橡胶技术有限公司、安徽攀登重工股份有限公司、国家安全生产上海矿用设备检测检验中心。

本标准主要起草人：郑琪、王利平、宋长江、操江、袁开良、王巍、徐孙豪、苏青磊、荣文波。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——MT 962-2005。

煤矿带式输送机滚筒用包覆层

1  范围

本标准规定了煤矿带式输送机滚筒用包覆层（以下简称包覆层）的分类、要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。

本标准适用于煤矿带式输送机滚筒用包覆层。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 230.1  金属材料  洛氏硬度试验  第1部分:试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺）

GB/T 528-2009  硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定(ISO 37：2005,IDT)

GB/T 531.1  硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法  第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)( GB/T 531.1-2008,ISO 7619-1:2004,IDT)

GB/T 3512  硫化橡胶或热塑性橡胶  热空气加速老化和耐热试验(GB/T 3512-2014,ISO 188:2011，Rubber,vulcanized or thermoplastic—Accelerated  ageing and  heat  resistance test,IDT)

GB/T 8489  精细陶瓷压缩强度试验方法

GB/T 9867  硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定（旋转辊筒式磨耗机法）(GB/T 9867-2008,ISO 4649:2002,IDT)

GB/T 15254 硫化橡胶与金属粘接 1800剥离试验(GB/T 15254-2014,ISO 8510-2: 2006,Adhesives—Peel test for a flexible-bonded-to-rigid test specimen assembly—Part 2:1800 peel,NEQ)

GB/T 27979  氧化铝耐磨陶瓷复合衬板

MT 113  煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则

3  分类

包覆层按制作工艺分为冷粘、硫化和浇注；按材质和结构分为橡胶包覆层、聚氨酯包覆层、陶瓷橡胶复合包覆层。

4  要求

4.1 外观

包覆层表面应平整，无影响使用的明疤、起泡、缺胶和裂痕；陶瓷片应分布均匀，无明显杂质，瓷片表面应无裂纹，缺角/棱的深度应不超过2mm且不超过1处/片，每块陶瓷包覆层上的陶瓷片位置偏移应不大于1.5mm且不超过6片。

4.2 包覆层的物理机械性能

4.2.1橡胶包覆层的拉伸强度应不小于15.0MPa，聚氨酯包覆层的拉伸强度应不小于30.0MPa。

4.2.2 橡胶包覆层的拉断伸长率应不小于250％，聚氨酯包覆层的拉断伸长率应不小于200％。

4.2.3 橡胶包覆层的邵氏硬度应为60 SHA0～75 SHA0，聚氨酯包覆层的邵氏硬度应为70 SHA0～85 SHA0。

4.2.4 橡胶包覆层的磨耗量应不大于160mm3  ，聚氨酯包覆层的磨耗量应不大于100mm3  ，陶瓷橡胶复合包覆层不考核本性能。

4.2.5 包覆层经70℃、168h热空气老化后拉伸强度变化率应为－25％～＋25％，拉断伸长率变化率应为—25％～＋25％。

4.3 陶瓷片的性能

4.3.1 陶瓷片的磨损体积应不大于0.06cm3。

4.3.2 陶瓷片的洛氏硬度应不小于82HRA。

4.3.3 陶瓷片的抗压强度应不小于850MPa。

4.4 包覆层与金属滚筒的剥离强度

4.4.1 冷粘包覆层与金属滚筒的剥离强度最小剥离强度应不小于8.0kN/m。

4.4.2 硫化包覆层与金属滚筒的剥离强度最小剥离强度应不小于9.8kN/m。

4.4.3 浇注包覆层与金属滚筒的剥离强度最小剥离强度应不小于9.8kN/m。

4.5 陶瓷与橡胶的粘合强度

陶瓷与橡胶的粘合强度应不小于4.0MPa。

4.6 阻燃性能

包覆层的阻燃性能应符合表1的规定。

表1  包覆层的阻燃性能

单位为秒

| 项目 | 有焰燃烧时间平均值 | 有焰燃烧时间最大值 | 无焰燃烧时间平均值 | 无焰燃烧时间最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷灯燃烧性能 | ≤3 | ≤10 | ≤10 | ≤30 |
| 酒精灯燃烧性能 | ≤6 | ≤12 | ≤20 | ≤60 |

4.7 导电性能

包覆层的上、下两个表面的表面电阻算术平均值均应不大于3×108Ω。

注：对指定含有厚度不大于1.5mm的粘合面的包覆层不考核其粘合面的表面电阻。

5 试验方法

5.1 外观

包覆层和陶瓷片的外观采用目测方法进行，缺角/棱的深度和位置偏移用游标卡尺进行测量，位置偏移选择目测偏移量较大的10处逐一测量。

5.2 包覆层的拉伸性能

拉伸性能的试验方法按GB/T 528-2009的规定执行。

5.3 包覆层邵氏硬度

包覆层邵氏硬度的试验方法按GB/T 531.1的规定执行。

5.4 包覆层磨耗量

包覆层磨耗量的试验方法按GB/T 9867的规定执行。

5.5 包覆层热空气老化性能

包覆层热空气老化性能的试验方法按GB/T 3512的规定执行。

5.6 陶瓷片磨损体积

陶瓷片磨损体积的试验方法按GB/T 27979的规定执行。

5.7 陶瓷片洛氏硬度

陶瓷片洛氏硬度的试验方法按GB/T 230.1的规定执行。

5.8 陶瓷片抗压强度

陶瓷片抗压强度的试验方法按GB/T 8489的规定执行。

5.9 包覆层与金属剥离强度

包覆层与金属剥离强度的试验方法按GB/T 15254的规定执行，试件应固化72h后再进行试验。

5.10 陶瓷与包覆层粘合强度

陶瓷与包覆层粘合强度的试验方法按GB/T 27979的规定执行。

5.11 阻燃性能

阻燃性能的试验方法按MT 113的规定执行，陶瓷橡胶复合包覆层应对带有陶瓷层的全厚度样品进行试验。

5.12 导电性能

导电性能的试验方法按MT 113的规定执行。

6 检验规则

6.1 出厂检验

6.1.1 每批产品由制造厂质量检验部门负责检验，以2000kg为一批（不足2 000kg视为一批）,但一周不足一批时，不得少于一次进行随机抽样检验，试样应从按生产配方混配的原材料中抽取制作，检验合格并签发合格证后方可出厂。老化试验每季度至少应进行一次。

6.1.2 出厂检验项目见表2。

6.2  型式检验

6.2.1 有下列情况时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产时的试制定型鉴定；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 产品停产两年后，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果不符合时；

- 国家安全生产监察、质量监督机构等提出进行型式检验要求时。

6.2.2 型式检验项目见表2。

表2  出厂检验和型式检验项目表

| 序号 | 检验项目 |  | 要求 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | 4.1 | 5.1 | √ | － |
| 2 | 包覆层的物理机械性能 | 拉伸强度 | 4.2.1 | 5.2 | √ | √ |
|  |  | 伸长率 | 4.2.2 | 5.2 | √ | √ |
|  |  | 邵氏硬度 | 4.2.3 | 5.3 | √ | √ |
|  |  | 磨耗量 | 4.2.4 | 5.4 | √ | √ |
|  |  | 热空气老化性能 | 4.2.5 | 5.5 | √ | √ |
| 3 | 陶瓷片的性能 | 磨损体积 | 4.3.1 | 5.6 | √ | √ |
|  |  | 洛氏硬度 | 4.3.2 | 5.7 | √ | √ |
|  |  | 抗压强度 | 4.3.3 | 5.8 | √ | √ |
| 4 | 包覆层与金属剥离强度 |  | 4.4 | 5.9 | √ | √ |
| 5 | 陶瓷与橡胶的粘合强度 |  | 4.5 | 5.10 | √ | √ |
| 6 | 阻燃性能 |  | 4.6 | 5.11 | √ | √ |
| 7 | 导电性能 |  | 4.7 | 5.12 | √ | √ |
| 注：“√”表示进行检验，“－”表示不进行检验。 |  |  |  |  |  |  |

- 6.2.3 型式检验样品应从出厂检验合格的产品中抽取，抽样基数为500kg，样品数量为5kg。包覆层与金属剥离强度的试验样品由生产企业提供。

6.3  判定规则

6.3.1 符合以下任一条件的判定为合格：

a) 检验项目全部合格；

b) 检验项目一项不合格，取双倍试样对该项目进行复验后合格。

6.3.2 符合以下任一条件的判定为不合格：

a) 检验项目一项不合格，取双倍试样对该项目进行复验后仍不合格；

b) 检验项目两项及以上不合格。

7   包装、运输和贮存

7.1 包装

每件包覆层应有包装覆盖物，包装上应有质量检验部门签发的出厂检验合格证。

7.2 运输和贮存

包覆层在运输和贮存中，应保持清洁，避免阳光直射、雨雪浸淋。防止与酸、碱、油类、增塑剂等影响产品质量的物质接触，并距离热源1m以外。贮存时库房温度宜保持在-10℃～＋40℃，相对湿度为50％～80％的环境中。存放期间应每季翻动一次。