ICS 83.140.01

G 42

备案号：

中华人民共和国煤炭行业标准

MT

MT/T 317—201×

煤矿用输送带整体带芯

Solid woven carcase of conveyor belting used in coalmine

(送审稿)

201× -××-××发布

- 201× -××-××实施

国家煤矿安全监察局  发 布

代替MT 317—2002

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替MT 317-2002《煤矿用输送带整体带芯》，与MT 317-2002相比主要技术变化如下：

——增加了M2500、 M2800、M3100、M3400四种带芯型号(见3.1)；

——删除了带芯的材质要求(见2002年版4.2.1)；

——修改了带芯含棉量的技术指标(见4.5，2002年版4.2.3)；

——删除了带芯的受力线密度技术指标(见2002年版4.5)；

——修改了带芯受力线拉伸强度及拉断伸长率的技术指标(见4.6，2002年版4.6)；

——增加了带芯整体拉伸强度的技术指标（见4.7）；

——修改了带芯型式检验的抽样基数(见6.2.3，2002年版附录A中的A.1)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国煤炭工业协会提出。

本标准由煤炭行业煤矿安全标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中煤科工集团上海研究院有限公司、宁顺集团有限公司、河北力达织带有限责任公司、四平市晨兴涤纶有限公司、阳泉煤业（集团）有限责任公司奥伦胶带分公司、安徽天地人塑胶有限公司、济宁圣泰机电制造有限公司、鹤壁煤业运输带有限责任公司。

本标准主要起草人：邹晔、郑琪、袁开良、叶家坤、乔晋峰、尚立照。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——MT/T 317-1992；

——MT 317-2002。

煤矿用输送带整体带芯

- 1  范围

本标准规定了煤矿用输送带整体带芯（以下简称带芯）的型号和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。

本标准适用于煤矿用输送带整体带芯。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 4666-2009  纺织品织物长度和幅宽的测定

FZ 65003-1995  特种工业用股线  物理机械性能试验方法

MT/T 154.1-2011  煤矿机电产品型号编制方法  第1部分：导则

- 3  型号

型号依据MT/T 154.1-2011的规定，编制如下：

- 示例：M680表示经向公称拉伸强度为680N/mm的煤矿用输送带整体带芯。

带芯型号共分为：M680、M800、M1000、M1250、M1400、M1600、M1800、M2000、M2240、M2500、M2800、M3100、M3400。

- 4  技术要求

- 4.1 外观质量

带芯应编织均匀，表面整洁，编织边部挺直，不应有漏线、跳纱、油污、弯弓和霉变等现象。

- 4.2 宽度

带芯的宽度极限偏差宜符合表1的规定。

表1  宽度偏差

单位为毫米

| 带芯宽度 | ≤1000 | ＞1000 |
| --- | --- | --- |
| 极限偏差 | ±10 | 宽度的±1% |

- 4.3 长度

带芯的单卷长度极限偏差为总长度的±0.5%。

- 4.4 层数

带芯的层数应不小于表2的规定。

表2  层数

| 型号 | M680 | M800 | M1000 | M1250 | M1400 | M1600 | M1800 | M2000 | M2240 | M2500 | M2800 | M3100 | M3400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层数 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4.5 含棉量

带芯的含棉量宜不小于表3的规定。

表3  含棉量

| 型号 | M680 | M800 | M1000 | M1250 | M1400 | M1600 | M1800 | M2000 | M2240 | M2500 | M2800 | M3100 | M3400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经向 % | 20 |  | 15 | 10 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 纬向 % | 45 |  | 40 |  |  | 35 |  | — |  |  |  |  |  |

- 4.6 受力线拉伸强度及拉断伸长率

4.6.1 带芯的受力线拉伸强度应不小于表4的规定。

表4  受力线拉伸强度

单位为牛顿每根

| 型号 | M680 | M800 | M1000 | M1250 | M1400 | M1600 | M1800 | M2000 | M2240 | M2500 | M2800 | M3100 | M3400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经向 | 500 |  |  | 740 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 纬向 | 300 |  |  |  |  | 350 |  | 420 |  |  |  |  |  |

4.6.2 带芯的受力线拉断伸长率应不小于表5的规定。

表5  受力线拉断伸长率

| 型号 | M680 | M800 | M1000 | M1250 | M1400 | M1600 | M1800 | M2000 | M2240 | M2500 | M2800 | M3100 | M3400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经向 % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纬向 % | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4.7 整体拉伸强度

根据带芯的受力线拉伸强度和受力线密度计算带芯的整体拉伸强度，带芯的整体拉伸强度应不小于表6的规定。

表6  整体拉伸强度

单位为牛顿每毫米

| 型号 | M680 | M800 | M1000 | M1250 | M1400 | M1600 | M1800 | M2000 | M2240 | M2500 | M2800 | M3100 | M3400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经向 | 800 | 960 | 1380 | 1700 | 1950 | 2280 | 2640 | 2950 | 3350 | 4150 | 5000 | 5600 | 6200 |
| 纬向 | 360 |  | 400 | 480 |  | 560 |  | 680 |  |  |  |  |  |

5  试验方法

- 5.1 外观质量

目测。

- 5.2 宽度

- 5.2.1 仪器、设备

按GB/T 4666-2009中第6章及第7章的规定准备。

- 5.2.2 试验步骤

按GB/T 4666-2009中8.3的规定进行。

- 5.2.3 结果表述

按GB/T 4666-2009中9.2的规定计算。

- 5.3 长度

- 5.3.1 仪器、设备

按GB/T 4666-2009中第6章及第7章的规定准备。

- 5.3.2 试验步骤

按GB/T 4666-2009中8.2的规定进行。

- 5.3.3 结果表述

按GB/T 4666-2009中9.1的规定计算。

- 5.4层数

目测。

- 5.5 带芯的含棉量

- 5.5.1 试件制备

试件应从距织物边缘不小于50mm处裁取，长度和宽度均为100mm，试件数量为2。

- 5.5.2 仪器、设备

5.5.2.1  直尺：量程为0mm～500mm，准确度为 1mm。

5.5.2.2  衡器：量程为0g～500g，准确度为0.1g。

5.5.2.3  试验台：台面平整光滑，宽度大于被测织物的幅宽，长度不小于1m。

- 5.5.3 试验步骤

试验步骤如下：

a)  试件应在温度为(23±2)℃，相对湿度为(65±5)%的条件下放置24h后进行测定；

b)  测定时，将试件先顺经向拆取棉线和合成纤维，分别称取经向棉线质量及经向线总质量（棉和合成纤维）；

c)  同样再拆取纬向棉线和合成纤维，且将棉线与合成纤维并股中的棉线拆取下来，分别称取纬向棉线质量及纬向线总质量。

- 5.5.4 结果表述

5.5.4.1 记录每块试件经向棉线质量和经向线总质量并根据公式(1)计算经向含棉量。

Cj=mj/Mj×100%             …………………………………………(1)

式中：

Cj  ——表示带芯的经向含棉量,%；

mj  ——表示带芯的经向棉线质量，单位为克(g)；

Mj  ——表示带芯的经向线总质量，单位为克(g)。

5.5.4.2 记录每块试件纬向的棉线质量和纬向线总质量并根据公式(2)计算纬向含棉量。

Cw=mw/Mw×100%            …………………………………………(2)

式中：

Cw  ——表示带芯的纬向含棉量；

mw  ——表示带芯的纬向棉线质量，单位为克(g)；

Mw  ——表示带芯的纬向线总质量，单位为克(g)。

5.5.4.3 计算上述两组数据的算术平均值，结果修约至小数点后一位。

- 5.6 受力线拉伸强度及拉断伸长率

- 5.6.1 试样制备

试样应从距织物边缘不小于50mm处抽取20根，长度不小于500mm的经(纬)向受力线，在抽取的过程中应保持样品完好不破损。

- 5.6.2 仪器设备及环境

按照FZ 65003-1995中5.2.1及4.1、4.2的规定准备。

- 5.6.3 试验步骤

按FZ 65003-1995中5.2.2、5.2.3、5.2.6的规定进行。

- 5.6.4 结果表述

按FZ 65003-1995中5.2.4和5.2.5的规定计算。

- 5.7 整体拉伸强度

- 5.7.1 试件制备

试件应从距织物边缘不小于50mm处裁取，长度和宽度均为100mm，试件数量为3。

- 5.7.2 测定步骤

将准备好的试件，从边缘起逐根拆点，即可求得织物在100mm长度内，经（纬）向的受力线根数，该根数即为带芯的受力线经（纬）密度。

- 5.7.3 结果表述

应记录每块试件的经（纬）密度并计算其算术平均值，修约至小数点后一位。

随后根据公式（3）计算带芯的整体拉伸强度，计算结果修约至小数点后一位：

F=f×n×1/100                ………………………………………(3)

式中：

F ——表示带芯的经(纬)向整体拉伸强度，单位为牛顿每毫米；

f ——带芯的经(纬)向受力线拉伸强度平均值，单位为牛顿每根；

n ——表示带芯的经(纬)向受力线密度平均值，单位为根每分米。

6  检验规则

- 6.1 出厂检验

6.1.1 带芯应由产品质量检验部门负责检验，并以1000m为一批（不足1000m视为一批）进行出厂检验，检验合格并签发合格证后方可出厂。

6.1.2 出厂检验项目见表7。

表7  检验项目

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 试验方法 | 出厂检验 |  | 型式检验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 全检 | 抽检 |  |  |
| 1 | 外观质量 | 4.1 | 5.1 | √ | — | — | 一般项目 |
| 2 | 宽度 | 4.2 | 5.2 | √ | — | — | 一般项目 |
| 3 | 长度 | 4.3 | 5.3 | √ | — | — | 一般项目 |
| 4 | 层数 | 4.4 | 5.4 | — | √ | √ | 重要项目 |
| 5 | 含棉量 | 4.5 | 5.5 | — | √ | √ | 一般项目 |
| 6 | 受力线拉伸强度及拉断伸长率 | 4.6 | 5.6 | — | √ | √ | 重要项目 |
| 7 | 整体拉伸强度 | 4.7 | 5.7 | — | √ | √ | 重要项目 |
| 注：“√”表示进行检验；“—”表示不进行检验 |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.2 型式检验

6.2.1 有下列情况之一，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产试制定型鉴定；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 产品停产2年后，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果不符合时；

- 国家有关部门提出进行型式检验要求时。

6.2.2 型式检验项目见表7。

6.2.3 型式检验的试样应从出厂检验合格的产品中抽取：抽样基数为200m，全宽度样品抽取长度为1m。

- 6.3 判定规则

- 6.3.1 符合以下任一条件的判定为合格：

a)  检验项目全部合格；

- b)  重要检验项目一项不合格，取双倍试样对该项目进行复验后合格；

- c)  一般项目不大于一项不合格。

- 6.3.2 符合以下任一条件的判定为不合格:

a)  重要检验项目一项不合格，取双倍试样对该项目进行复验后仍不合格；

b)  检验项目两项及以上不合格。

7  标志、包装、贮存和运输

- 7.1 标志

带芯端部及外包装布上应刷有明显的标志。标志应包括以下内容：

a)  产品标识及编号；

b)  产品型号规格；

c)  带芯长度；

d)  制造商名称；

e)  生产日期；

f)  其他。

示例：

□   □  □    □  □

生产日期

制造商名称

带芯长度，单位为米

产品型号规格，具体表示方法见本标准3

产品标识及编号

- 7.2 包装

每条带芯应用塑料布包装，外套用麻袋或包装布捆牢，每个包装件上应清晰以下内容：

a)  生产企业名称；

b)  产品名称、型号规格、用途；

c)  生产日期、批号；

d)  产品数量（以自然米计）；

e)  出厂检验合格证。

- 7.3 贮存和运输

带芯在贮存和运输中，应保持清洁，避免阳光直射，受潮。防止与酸、碱、油类、增塑剂、溶剂等影响带芯质量的物质接触，并距离热源1m以上。存放带芯的仓库应通风良好，室温不宜超过40℃，相对湿度不宜大于70%RH。