ICS 77.140.65

D93

备案号：

MT

中华人民共和国煤炭行业标准

MT/T717—201X

代替 MT/T717-1997

煤矿重要用途在用钢丝绳性能测定方法及判定规则

Testing method and decision rule of steel wire ropes for important purposes for coal mine hoisting

送审稿

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

国家煤矿安全监察局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　要求	1

4  试验方法	2

5　检验规则	2

前  言

本标准是按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》进行编写。

本标准是对MT/T 717-1997《煤矿重要用途在用钢丝绳性能测定方法及判定规则》的修订，代替MT /T 717-1997。

本标准除做了编辑性修改外，与MT/T 717-1997相比主要变化如下：

——范围中增加了压实股钢丝绳，取消了平衡用扁钢丝绳(见第1章，1997年版的第1章)；

——在要求中增加了“平均抗拉强度要求”（见3.3.2.2）；

——钢丝的公称抗拉强度去掉了1470MPa，增加了1960 MPa（见表1，1997年版的表1）；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国煤炭工业协会提出。

本标准由煤炭行业煤矿安全标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：煤科集团沈阳研究院有限公司、国家煤矿防爆安全产品质量监督检验中心。

本标准起草人：陈昊旻、管长焦、马立爽、王玉成、齐占平、张新民、骆铁楠、刘永亮、刘德君、谭廷帅、李春海、边建朝、李骁阳。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：MT/T 717-1997。

煤矿重要用途在用钢丝绳性能测定方法及判定规则

- 范围

本标准规定了煤矿重要用途钢丝绳悬挂和使用中的定期检验的要求、试验方法和检验规则。

本标准适用于圆股和异形股钢丝绳及压实股钢丝绳（以下简称钢丝绳）。

本标准不适用于平衡用扁钢丝绳及密封钢丝绳。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1  金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 238  金属材料 线材 反复弯曲试验方法

GB/T 8170  数值修约规则

YB/T 5359  压实股钢丝绳

MT/T 716  煤矿重要用途钢丝绳验收技术条件

AQ/T 1043-2007 矿用产品安全标志标识。

《煤矿安全规程》  国家安全生产监督管理总局  国家煤矿安全监察局 (2016版)

- 要求

3.1  基本要求

3.1.1  钢丝绳应具有矿用产品安全标志。

3.1.2  新钢丝绳、存放时间超过1年悬挂的钢丝绳，应符合MT/T 716的规定。

3.2  在用钢丝绳定期检验周期要求

3.2.1   升降人员或升降人员和物料用的缠绕式提升钢丝绳，自悬挂后每6个月进行1次性能检验；悬挂吊盘用的钢丝绳，每12个月检验1次。

3.2.2  升降物料用的缠绕式提升钢丝绳，悬挂使用12个月内应进行第一次性能检验，以后每6个月检验1次。

3.3  技术要求

3.3.1  总则

钢丝的公称抗拉强度和公称直径均应以新钢丝绳验收检验时确定的数值进行计算和考核。

注1：当没有新钢丝绳的原始数据时，应以同一公称直径钢丝的实测平均破断拉力所对应的平均抗拉强度上靠本标准中的公称抗拉强度，作为该直径钢丝的公称抗拉强度进行考核。

注2：当用户没有提供钢丝的公称直径时，应以实测直径进行计算和考核。

注3：当钢丝的公称抗拉强度与本标准不一致时，应下靠本标准中的公称抗拉强度，作为该直径钢丝的公称抗拉强度进行考核。

3.3.2  钢丝破断拉力

3.3.2.1  以同一公称直径的钢丝为一组，钢丝的实测破断拉力应不小于该组钢丝实测平均破断拉力的90%；计算结果按GB/T 8170规定应修约为整数。

3.3.2.2  以同一公称直径的钢丝为一组，钢丝的实测平均破断拉力所对应的平均抗拉强度应不小于1370MPa。

3.3.3  钢丝反复弯曲

用作升降人员或升降人员和物料的光面和B级镀锌钢丝绳，钢丝的反复弯曲次数应不低于新钢丝绳允许弯曲次数的90%；用作升降人员或升降人员和物料的AB级镀锌钢丝绳，钢丝的反复弯曲次数应不低于新钢丝绳允许弯曲次数的85%；用作升降物料的光面和镀锌钢丝绳，钢丝的反复弯曲次数应不低于新钢丝绳允许弯曲次数的80%；应符合表1规定。

专为升降人员或升降人员和物料的压实股钢丝绳的反复弯曲次数应不低于新钢丝绳允许弯曲次数的90%；专为升降物料用的压实股钢丝绳的反复弯曲次数应不低于新钢丝绳允许弯曲次数的的80%；应符合表2规定。

以上百分数计算的结果按GB/T 8170规定应修约为整数。

3.3.4  不合格钢丝断面积

不合格钢丝断面积与钢丝总断面积（三角股芯的低碳钢丝，填充丝和补棱丝不计在内）之比应小于25%。

3.3.5  安全系数

在用的缠绕式提升钢丝绳经定期检验，其安全系数应符合下列规定：

a）专为升降人员用的不小于7；

b）升降人员和物料用的钢丝绳，升降人员时不小于7，升降物料时不小于6；

c）悬挂吊盘用的不小于5；

d) 专为升降物料用的不小于5。

- 4  试验方法

4.1  截取一段足够长度的试样，将其全部拆散，同一公称直径的钢丝为一组，进行钢丝的破断拉力和

反复弯曲试验。试样长度一般不小于1.5m。

圆股中的填充钢丝、中心丝，异形股芯钢丝，钢丝绳的钢芯，只参加钢丝破断拉力总和的试验和考核。三角股芯中的低碳钢丝、填充丝和补棱丝一般不包括在试样范围内。

4.2  钢丝的破断拉力试验按GB/T 228.1规定的方法进行。钳口之间的距离应不小于100mm。

平均抗拉强度与实测钢丝平均破断拉力相对应。

4.3  钢丝的反复弯曲试验按GB/T 238规定的方法进行。

4.4  在用户没有提供钢丝公称直径的情况下，则应实测钢丝直径。应在没有磨损和锈蚀的部位上按

MT/T 716方法进行测量，并对照有关资料（标准、产品样本或质量证明书）确定钢丝的公称直径。

4.5  拆股时如发现断丝，已断的钢丝不再做破断拉力和反复弯曲试验，并在检验记录中注明。

计算钢丝的平均抗拉强度时，应消除断丝的影响。

- 5  检验规则

5.1  在用绳检验由附有安全生产监督管理职责的部门授权的具有资质的检验单位负责。

5.2  不合格钢丝的判定：

a)  破断拉力不符合3.3.2.1规定的钢丝为不合格钢丝；

b） 反复弯曲次数不符合3.3.3规定的钢丝为不合格钢丝；

c） 试样内的断丝为不合格钢丝。

注：1根钢丝同时有多项不合格时，只按1根计算。

5.3  以同一公称直径的钢丝为一组，钢丝的平均抗拉强度不符合3.3.2.2规定时，应换钢丝绳。

5.4  不合格钢丝断面积与钢丝总断面积之比不符合3.3.4规定时，应换钢丝绳。

5.5  安全系数不符合3.3.5规定时，应换钢丝绳。

| 捻制前钢丝公称直径d | 弯曲圆柱半径 | 光面和B级镀锌钢丝 |  |  |  |  |  |  |  |  | AB级镀锌钢丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A级镀锌钢丝 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公称抗拉强度,MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㎜ |  | 1570 1670 |  |  | 1770 1870 |  |  | 1960 |  |  | 1570 1670 |  |  | 1770 |  |  |  | 1870 |  |  | 1570 1670 |  | 1770 |  | 1870 |  |
|  |  | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 85 | 80 | 100 | 85 | 80 |  | 100 | 85 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 |
| 0.50≤d＜0.55 | 1.75 | 15 | 14 | 12 | 14 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 |  | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 |
| 0.55≤d＜0.60 |  | 14 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 |  | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 |
| 0.60≤d＜0.65 |  | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |  | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 0.65≤d＜0.70 |  | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 |  | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 0.70≤d＜0.75 | 2.50 | 16 | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 | 14 | 13 | 11 | 15 | 13 | 12 | 14 | 12 | 11 |  | 13 | 11 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 | 11 | 9 |
| 0.75≤d＜0.80 |  | 15 | 14 | 12 | 14 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 |  | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 |
| 0.80≤d＜0.90 |  | 14 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 13 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 |  | 10 | 8 | 8 | 11 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 |
| 0.90≤d＜1.00 |  | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 |  | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| 1.00≤d＜1.10 | 3.75 | 17 | 15 | 14 | 16 | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 | 16 | 14 | 13 | 15 | 13 | 12 |  | 14 | 12 | 11 | 14 | 11 | 13 | 10 | 12 | 10 |
| 1.10≤d＜1.20 |  | 15 | 14 | 12 | 14 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 |  | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 |
| 1.20≤d＜1.30 |  | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 11 | 9 |  | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 |
| 1.30≤d＜1.40 |  | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 |  | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| 1.40≤d＜1.50 |  | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 |  | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 1.50≤d＜1.60 | 5.00 | 14 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 |  | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 |
| 1.60≤d＜1.70 |  | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 |  | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 |
| 1.70≤d＜1.80 |  | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 |  | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| 1.80≤d＜1.90 |  | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 |  | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 1.90≤d＜2.00 |  | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 |  | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |

表1  钢丝最小反复弯曲次数

表1  钢丝最小反复弯曲次数(续)

| 捻制前钢丝公称直径d | 弯曲圆柱半径 |  | 光面和B级镀锌钢丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AB级镀锌钢丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A级镀锌钢丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公称抗拉强度,MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㎜ |  |  | 1570 |  |  | 1670 |  |  | 1770 |  |  | 1870 |  |  | 1960 |  |  | 1570 |  |  | 1670 |  |  | 1770 |  |  | 1870 |  |  | 1570 |  | 1670 |  | 1770 |  | 1870 |  |  |
|  |  |  | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 85 | 80 | 100 | 85 | 80 | 100 | 85 | 80 | 100 | 85 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 |  |
| 2.00≤d＜2.10 |  | 7.50 | 15 | 14 | 12 | 15 | 14 | 12 | 14 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 |  |
| 2.10≤d＜2.20 |  |  | 14 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 |  |
| 2.20≤d＜2.30 |  |  | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 |  |
| 2.30≤d＜2.40 |  |  | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 |  |
| 2.40≤d＜2.50 |  |  | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 |  |
| 2.50≤d＜2.60 |  |  | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 |  |
| 2.60≤d＜2.70 |  |  | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |  |
| 2.70≤d＜2.80 |  |  | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |  |
| 2.80≤d＜2.90 |  |  | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |  |
| 2.90≤d＜3.00 |  |  | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |  |
| 3.00≤d＜3.10 |  | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 |  |
| 3.10≤d＜3.20 |  |  | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 |  |
| 3.20≤d＜3.30 |  |  | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 |  |
| 3.30≤d＜3.40 |  |  | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 |  |
| 3.40≤d＜3.50 |  |  | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |  |
| 3.50≤d＜3.60 |  |  | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |  |
| 3.60≤d＜3.70 |  |  | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |  |
| 3.70≤d＜3.80 |  |  | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |  |
| 3.80≤d＜3.90 |  |  | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |  |
| 3.90≤d＜4.00 |  |  | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 2 |

表1  钢丝最小反复弯曲次数(续)

| 捻制前钢丝公称直径d | 弯曲圆柱半径 |  | 光面和B级镀锌钢丝 |  |  |  |  |  |  |  |  | AB级镀锌钢丝 |  |  |  |  |  |  |  |  | A级镀锌钢丝 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公称抗拉强度,MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㎜ |  |  | 1570 |  |  | 1670 1770 |  |  | 1870 1960 |  |  | 1570 |  |  | 1670 1770 |  |  | 1870 |  |  | 1570 |  | 1670 1770 |  | 1870 |  |
|  |  |  | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 85 | 80 | 100 | 85 | 80 | 100 | 85 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 |
| 4.00≤d＜4.10 |  | 15 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 4.10≤d＜4.20 |  |  | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 4.20≤d＜4.30 |  |  | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 4.30≤d＜4.40 |  |  | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| D=4.40 |  |  | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |

表2  钢丝最小反复弯曲次数（压实股钢丝绳）

| 捻制前钢丝公称直径d | 弯曲圆柱半径 | 光面和B级镀锌钢丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AB级镀锌钢丝 |  |  |  |  |  |  |  |  | A级镀锌钢丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公称抗拉强度,MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mm |  | 1570 |  |  | 1670 |  |  | 1770 |  |  | 1870 |  |  | 1960 |  |  | 1570 |  |  | 1670 1770 |  |  | 1870 1960 |  |  | 1570 |  |  | 1670 1770 |  |  | 1870 |  |  |
|  |  | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 |
| 0.50≤d＜0.55 | 1.75 | 15 | 14 | 12 | 14 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| 0.55≤d＜0.60 |  | 14 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 0.60≤d＜0.65 |  | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 0.65≤d＜0.70 |  | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 0.70≤d＜0.75 | 2.50 | 15 | 14 | 12 | 14 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | 14 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 |
| 0.75≤d＜0.80 |  | 14 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| 0.80≤d＜0.85 |  | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 0.85≤d＜0.90 |  | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 0.90≤d＜0.95 |  | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 0.95≤d＜1.00 |  | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 1.00≤d＜1.10 | 3.75 | 15 | 14 | 12 | 15 | 14 | 12 | 14 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 15 | 14 | 12 | 14 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 |
| 1.10≤d＜1.20 |  | 14 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 |
| 1.20≤d＜1.30 |  | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 1.30≤d＜1.40 |  | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 1.40≤d＜1.50 |  | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 1.50≤d＜1.60 | 5.00 | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 1.60≤d＜1.70 |  | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 1.70≤d＜1.80 |  | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 1.80≤d＜1.90 |  | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 1.90≤d＜2.00 |  | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |

表2  钢丝最小反复弯曲次数（压实股钢丝绳）(续)

| 捻制前钢丝公称直径d | 弯曲圆柱半径 | 光面和B级镀锌钢丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AB级镀锌钢丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A级镀锌钢丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公称抗拉强度,MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mm0 |  | 1570 |  |  | 1670 |  |  | 1770 |  |  | 1870 |  |  | 1960 |  |  | 1570 |  |  | 1670 1770 |  |  |  | 1870 1960 |  |  | 1570 |  |  | 1670 1770 |  |  | 1870 |  |  |
|  |  | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 |  | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 |
| 2.00≤d＜2.10 | 7.50 | 14 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 |  | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 |
| 2.10≤d＜2.20 |  | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 |  | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 2.20≤d＜2.30 |  | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 |  | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 2.30≤d＜2.40 |  | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 |  | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 2.40≤d＜2.50 |  | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 |  | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 2.50≤d＜2.60 |  | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |  | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 2.60≤d＜2.70 |  | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |  | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2.70≤d＜2.80 |  | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |  | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2.80≤d＜2.90 |  | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.90≤d＜3.00 |  | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.00≤d＜3.10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 |  | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 3.10≤d＜3.20 |  | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 |  | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 3.20≤d＜3.30 |  | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |  | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 3.30≤d＜3.40 |  | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 3.40≤d＜3.50 |  | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |  | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 3.50≤d＜3.60 |  | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |  | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.60≤d＜3.70 |  | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |  | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.70≤d＜3.80 |  | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.80≤d＜3.90 |  | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.90≤d＜4.00 |  | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

表2  钢丝最小反复弯曲次数（压实股钢丝绳）(续)

| 捻制前钢丝公称直径d | 弯曲圆柱半径 | 光面和B级镀锌钢丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AB级镀锌钢丝 |  |  |  |  |  |  |  |  | A级镀锌钢丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公称抗拉强度,MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mm |  | 1570 |  |  | 1670 |  |  | 1770 |  |  | 1870 |  |  | 1960 |  |  | 1570 |  |  | 1670 1770 |  |  | 1870 1960 |  |  | 1570 |  |  | 1670 1770 |  |  | 1870 |  |  |
|  |  | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 |
| 4.00≤d＜4.10 | 15 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 4.10≤d＜4.20 |  | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 4.20≤d＜4.30 |  | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 4.30≤d＜4.40 |  | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 4.40 |  | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |

_________________________________